PFNA Çivi Teknik Özelikleri

- Çiviler 9mm,10mm, 11mm, 12mm Çapında ve kanüllü yapıda olmalıdır.

- Çivi Boyları 180-200-240-280-320-360-400 mm olmalıdır.

- Uzun boylarda sağ ve sol yönler ayrılmalıdır.

- Çivide +0 , +5 , +10 , +15 , ve End Cap seçenekleri olmalıdır.

- Çivide blade’i çiviye kilitleyecek şekilde proksimalden baskı uygulayacak end cap olmalıdır.

- Çivinin proksimal çapı 16 mm olmalıdır.

- Anatomik Medial-Lateral açısı 5 derece olmalıdır.

- Pfna Blade 10.5mm çapında ve kanüllü yapıda olmalıdır.

- 240 mm ve üzeri çivilerin Distal Kısmında En az 2 adet kilitleme deliği ve bu deliklerden en az birinin vidanın oblik olarak atılmasına izin verecek şekilde olmalıdır.

- Kilitleme vidası Boyları 30mm-70mm arası beşer mm büyümelidir.

- Kilitleme Vidası çapı 4.9 mm Olmalıdır.

- Materyal Özelliği Titanyum ve özel alaşımlı olmalıdır.

- Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.

- Çivi İle kullanılacak uygun çakma çıkartma setleri eksiksiz olmalıdır.

Pfna Çivi Sut Kodu: 			TV5340	1 Adet

Pfna Kilitleme Vidası Sut Kodu: 	TV5500	2 Adet

Pfna End Cap Sut Kodu: 		TV5380	1 Adet

Pfna Blade Sut Kodu: 		TV5470	1 Adet